УДК 621.923

1Середа М.В. ст., наук. кер.2Петраков Ю.В. д.т.н проф. зав. каф.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ,  1e-mail: sernickita@ukr.net ,   2e-mail: yp-86@yandex.ru ,

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІМПРЕГНАТОРІВ ДЛЯ ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ ПРИ ШЛІФУВАННЯ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ

Вступ. Мала питома вага і висока міцність  титану і його сплавів роблять їх дуже цінними конструкційним матеріалами. Через те що з титанових сплавів виготовляють, найчастіше, найбільш відповідальні деталі, до поверхонь пред'являють високі вимоги якості та точності, підвищення ефективності шліфування деталей з титанових сплавів вважається актуальною задачею. Одним із варіантів підвищення ефективності шліфування є застосування імпрегнування абразивного інструменту.

Мета роботи. Проаналізувати сучасні імпрегнанти та їх вплив у процесі обробки шліфуванням  титанових сплавів.

Основна частина. Через високі характеристики міцності титанові сплави погано піддаються обробці різанням. Титан має високий показник співвідношення межі текучості до часу опору розриву (0,85..0,95), у результаті механічна обробка вимагає великих зусиль і при низькій теплопровідності викликає значне підвищення температури у зоні різання. Титанові сплави відносяться до числа найбільш адгезійно-активних матеріалів, тому одним із пріоритетних напрямків підвищення фективності їх шліфування є введення в зону різання активного середовища.

При високій температурі в зоні шліфування речовини, що знаходяться в порах кола, можуть переходити в рідкий, пастоподібні або газоподібний стан. Ефективність імпрегнатора багато в чому визначається продуктами його розпаду, їх проникаючу здатність і активністю взаємодії з оброблюваним матеріалом. [2]

За результатами аналізу роботи по елементного аналізу поверхневого шару після шліфування імпрегнованим і стандартним абразивним інструментом було виявлено знаходження в зоні контакту мікро відколу абразивного зерна. На поверхні зерна зберігалася загальна тенденція високого зміст неметалів і знижене значення металів, тобто зерно покрите хімічними сполуками, що говорить про відсутність чистого адгезійного контакту. Порівнюючи дані, отримані при аналізі області до і після відколу зерна, можна зробити висновки, що хімічний склад самої поверхні не змінюється, а вплив імпрегнатора проявляється безпосередньо в зоні контактної взаємодії абразивного зерна з оброблюваним матеріалом. [1]

Використання  сульфідних імпрегнаторів:

Через анти-адгезійні властивості сірки, її використовується як засіб активного впливу на умови контакту в зоні різання. Сірчані імпрегнатори для шліфувальних кругів в основному використовується для зменшення інтенсивності засалювання інструменту в зоні різання матеріалом заготовки, тим самим збільшуючи період стійкості, а також позитивно впливає на якість обробленої поверхні.

Експлуатаційні показники абразивних інструментів досліджували на операції внутрішнього циліндричного периферійного врізання титанового сплаву Titanium Grade 2® на універсальному шліфувальному верстаті з RUP 28P обладнаним шпиндельним вузлом моделі EV-70/70-2WB . Характеристика базового абразивного інструменту - 1-35×20×10-SG/F46G10VTO з трьома зонами різного діаметру.[3]

Таблиця 1. Відносні значення результатів експериментів при шліфуванні базовими та імпрегнованими сульфуром кругами

| Режими різання | V = 60 м/с, VЗ = 0,75 м/с, S= 0,02 мм/c |  |  | V = 60 m/s, VЗ = 0,75 m/s, Sр = 0,04 mm/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗОР | + | + | + | + | + | + |
| h,мм | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,12 |
| Raб/Raі | 1,21 | 1,05 | 1,42 | 0,6 | 1,24 | 1,21 |
| Vaб/Vaі | - | - | - | 0,86 | 0,9 | 0,94 |
| IODб/IODі | - | - | - | 0,81 | 0,88 | 0,98 |

Порівнювання шорсткості  та степені засалювання робочої зони кругів.

Спостерігається покращення шорсткості після обробки імпрегнованим кругом. Дослідження проводились профілометром Hommel-Tester T8000. Дослідження на степінь засалювання проводили методом лазерної рефлектометрії за двома параметрами: порівняння середніх значень площі відбитого лазерного проміня (Va) та середніх значень інтегральної оптичної щільності (IOD). Результати рефлектометрії показують зменшення засалюваня імпрегнованого круга порівняно з базовим. Аналіз проводився за допомогою програмного забезпечення Image-Pro® Plus 5.1.

Використання галогеновмістних імпрегнаторів:

Як галогеновмістного імпрегнатора обраний гексахлорпараксілол (С8Н4Сl6). Речовина нетоксична, нерозчинна у воді, що дає можливість використовувати його в якості компонента для імпрегнування абразивного інструменту при шліфуванні, в тому числі з використанням ЗОР. Температура плавлення даного з'єднання становить 110 ° С. Основна маса газоподібних продуктів виділяється в інтервалі температур 150...270 °С.[2]
		Експлуатаційні показники абразивних інструментів досліджували на операції плоского врізного шліфування титанового сплаву ВТ6 на прецизійному профілешліфувальні верстаті з ЧПУ CHEVALIER моделі Smart-B1224III. Характеристика базового абразивного інструменту - 64СF60K7V.

Таблиця 2. Відносні значення результатів експериментів при шліфуванні базовими та імпрегнованими галогеном кругами

| Режими різання | v =30 м/с; vз =12 м/мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗОР | + | - | + |
| h,мм/прохід | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| Raб/Raі | 1,37 | 1,38 | 1,01 |
| PZб/PZі | 1,06 | 0,91 | 0,89 |
| PYб/PYі | 1,09 | 0,98 | 0,91 |
| Kб/Kі | 1,04 | 1,47 | 1,09 |

Середні арифметичні значень складових сил різання Py і та Pz і на сталому етапі знижуються на 6 ... 9%, варіаційний розмах зменшується в 1,5 ... 1,9 рази, що свідчить про більш високої стабільності процесу, шорсткість обробленої поверхні при шліфуванні імпрегнованим абразивним інструментом Ra 1,4 рази менше в порівнянні з базовим. [2]

При шліфуванні на тих же режимах без використання ЗОР найбільшою мірою зростає знос базового круга. Шорсткість обробленої поверхні для базового і импрегнированного абразивного інструментів збільшується значно, але в рівній мірі. В результаті, коефіцієнт Kш.і шліфування імпрегнованим кругом без використання ЗОР в порівнянні з базовим Kш.б збільшується більш ніж на 40%. У імпрегнированного круга зберігається перевага по шорсткості, досягнуте при шліфуванні з ЗОР. [2]

Висновки.

- Імпрегнування шліфувального круга значно знижує інтенсивність засалювання робочої зони круга матеріалом що оброблюється. Також обмежує створення великих зон міжзернового засалювання, які є технологічно невигідними.

- Застосування імпрегнантів при шліфуванні підвищує параметри якості поверхні, а саме шорсткості, що було підтвердженно результатами єкспериментів.

- При використанні імпрегнованих шліфувальних кругі показники складових сил різання знижуються, а процес шліфування набуває більш стабільного характеру.

- Температура в зоні різання впливає на роботу імпрегнованого абразивного інструмента, тому в залежності від активної речовини імпрегнатора необхідно коректно підійти до вибору режимів різання та ЗОР.

- Результати досліджень показують тенденцію до покращення процесу обробки та якості поверхні, але за різних умов, позитивні зміни можуть відбуватися для того чи іншого параметру. Доцільно провести експерименти з конкретними умовами та з визначеною метою. На основі емпіричних даних побудувати математичну модель, що дозволить визначити найбільш ефективні умови і режими обробки.

Література.

- Митрофанов А. П. Элементный анализ поверхностного слоя после шлифования импрегнированным и стандартным абразивным инструментом / А. П. Митрофанов, Е. С. Боровкова, К. А. Мухина. // Современные проблемы науки и образования.. – 2015. – №1. – С. 7.

- Носенко В. А. Повышение эффективности шлифования с использованием галогенообразующего импрегнатора / В. А. Носенко, А. П. Митрофанов, А. А. Крутикова. // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2015. – №665. – С. 8.

- Effects of sulfurization of grinding wheels on internal cylindrical grinding of Titanium Grade 2® / K.Nadolny, W. Kapłonek, M. Wojtewicz, W. Sienicki. // 2013. – №20. – С. 108–124.